D - 04.02.01

WARSTWA ODCINAJĄCA

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z wykonaniem warstwy odcinajacej  z  pospółki  na zadaniu pn.: Utwardzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówce (przebudowa drogi wewnętrznej) w km 0+115 do 0+300 i w km 0+ 420 do 0+485.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy

# odcinającej   i obejmują:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- zakup materiałów

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału

o projektowanej grubości 20 cm

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy

- badania i pomiary kontrolne.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Warstwa odcinająca  – część podbudowy pomocniczej w przypadku gdy podłoże stanowi

grunt wysadzinowy lub wątpliwy nieulepszony spoiwem  lub lepiszczem.

Warstwę odcinającą   stosuje się pod warstwę  podbudowy z kruszywa

w celu przeciwdziałania przenikaniu do niej cząstek gruntu z podłoża i zamulaniu.

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami odpowiednich

polskich  norm i definicjami podanymi w  SST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

## Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz

za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  i poleceniami  Inspektora nadzoru

2. Materiały.

2.1. Kruszywa.

2.1.1. Właściwości kruszyw na warstwę odcinającą.

Warstwa odcinająca  powinna być wykonana z pospółki

spełniających następujące warunki:

a/ warunek szczelności,  określony zależnością:

D15  < 5

d85

gdzie: D15 - wymiar  sita, przez które przechodzi

15 % ziarn kruszywa warstwy odcinającej.

d85 - wymiar  sita, przez które przechodzi

85 % ziarn gruntu podłoża.

b/ warunek zagęszczalności, określony zależnością:

U = d_60  > 5

d 10

gdzie: U    - wskaźnik różnoziarnistości

d 60 - wymiar  sita, przez które przechodzi

60 % kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

d 10 - wymiar  sita, przez które przechodzi 10 %

kruszywa tworzącego warstwę odcinającą

oraz możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia [Js]  warstwy odsączającej równego

1,00 według normalnej  próby Proctora (PN-88/B-04481), metoda I lub II badanego

zgodnie z normą.

Ponadto kruszywo użyte do wykonania warstwy odcinającej nie powinno  zawierać

zanieczyszczeń:

- obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 %, badanie wg.  PN-78/B-06714/12

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg. PN-78/B-06714/26.

Wymagania dla kruszyw wg.  PN-B-11111 i PN-B-11113

2.2. Woda.

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, nie może wydzielać gnilnego

zapachu i nie posiadać zawiesiny.

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008.

Bez zastrzeżeń może być stosowana woda wodociągowa.

2.3. Źródła materiałów.

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z  odpowiednim wyprzedzeniem,

przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca powinien dostarczyć  Inspektorowi nadzoru wyniki badań cech określonych

w pkt. 2.1.1. i reprezentatywne  próbki materiałów.

Źródła materiałów wymagają akceptacji  Inspektora nadzoru.

2.4. Składowanie materiałów.

Jeżeli kruszywo nie jest bezpośrednio wbudowane, to Wykonawca powinien zapewnić jego

składowanie zabezpieczające przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i  odwodnione.

3. Sprzęt.

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

Przy wykonywaniu warstwy odcinającej mogą być stosowane:

- równiarki,

- walce dostosowane do rodzaju kruszywa i do grubości zagęszczanej  warstwy oraz ubijaki

mechaniczne do zagęszczenia w miejscach   trudno dostępnych dla innego sprzętu,

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez

Inspektora nadzoru.

Kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, segregacją i wpływami atmosferycznymi.

Ruch środków transportowych po koronie budowanej drogi powinien być zorganizowany

w sposób uniemożliwiający powstawanie kolein.

5. Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w D-M-00.00.00.

5.1. Przygotowanie podłoża.

Podłoże gruntowe pod warstwę odcinającą powinno być wykonane  zgodnie z warunkami

określonymi w SST D-02.03.01 "Wykonanie nasypów" i D-04.01.01 "Koryto wraz z

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża".

Wszelkie koleiny i miejsca wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych

powinny być naprawione i zagęszczone.

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia  podłoża.

| Strefa korpusu | Drogi o ruchu |  |
| --- | --- | --- |
|  | KR3 – KR6 (nie dotyczy) | KR1 – KR2 |
| górna warstwa grub. 20 cm | 1,00 | 1,00 |
| na głęb. od 20 do 50 cm od powierzchni terenu | 1,00 | 0,97 |

Wilgotność naturalna zagęszczanego gruntu nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej

o więcej niż  20 %.

Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową należy określić wg. normalnej próby

Proctora  wg. PN-88/B-04481 a  wskaźniki zagęszczenia  wg. BN-77/8931-12.

5.2. Rozkładanie kruszywa.

Kruszywo należy rozkładać przy użyciu równiarki w warstwie o jednakowej grubości.

Jeżeli warstwę odcinającą wykonuje się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda z nich

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem  wymaganych spadków i rzędnych

wysokościowych.

Każdą następną warstwę można  układać   po odbiorze poprzedniej warstwy  przez Kierownika

Projektu.

5.3. Zagęszczanie.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej

zagęszczenia.

Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka  warstwy przy przekroju

daszkowym albo od dolnej do górnej  krawędzi warstwy przy przekroju o pochyleniu

jednostronnym.

W miejscach niedostępnych dla walców, warstwa odcinająca powinna być zagęszczona

zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami  mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do

osiągnięcia  wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej

o więcej niż 20 %.

Zagęszczona warstwa odcinająca powinna mieć grubość zgodną z  dokument. projektową.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinającej.

Warstwa odcinająca powinna być utrzymana w dobrym stanie.

Dopuszcza się jedynie po wykonanej warstwie ruch pojazdów  koniecznych dla wykonania wyżej

leżącej warstwy nawierzchni.

# Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy  uszkodzonej wskutek

# czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową jednego metra

# kwadratowego  warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania  warstwy

# odcinającej obciąża Wykonawcę.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli podano w ST D-M-00.00.00.

# W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne a ich wyniki

# przedstawiać Kierownikowi Projektu.

## Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą

## zachowanie wymagań jakości  robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach

niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych

do wbudowania a wyniki tych  badań przedstawić Kierownikowi Projektu w celu akceptacji przez

niego  materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości  kruszyw określone w

pkt. 2.1.1.

6.3. Badania  w czasie robót.

6.3.1.  Częstotliwość i zakres badań przy wykonywaniu warstwy

odcinającej podano w  tablicy 1.

Tablica 1.  Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy

wykonywaniu warstwy odcinającej z kruszywa.

| Lp | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna liczba badań na dzien- nej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na 1 badanie w m2 |
|  | Uziarnienie materiału Wilgotność materiału Zawartość zanieczyszczeń obcych Zagęszczenie warstwy [Js] | 2 | 600 |
|  | Zawartość zanieczyszczeń organicznych | - | 6000 i przy każdej zmianie materiału |

6.3.2. Grubość_warstwy.

Wykonawca powinien mierzyć grubość warstwy zaraz  po jej zagęszczeniu w trzech losowo

wybranych punktach  na każdej dziennej działce roboczej,  lecz nie rzadziej niż w jednym

punkcie na każde 400 m2 warstwy.

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do grubości projekt. nie powinny przekraczać +1 cm i

-2 cm.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robót.

6.4.1. Grubość_warstwy.

W czasie odbioru sprawdza się grubość warstwy w trzech losowo  wybranych punktach, lecz nie

rzadziej niż w jednym punkcie na każde 2000 m2.

6.4.2. Zagęszczenie.

Wykonawca przedstawia do odbioru zestawienie wyników badań wskaźników zagęszczenia

z bieżącej kontroli.

Na wniosek Kierownika Projektu mogą być w czasie odbioru wykonane  badania wsk.

zagęszczenia  w miejscach przez niego wskazanych.

Zbadane wskaźniki nie powinny być mniejsze niż 1,00.

6.4.3. Cechy_geometryczne.

- równość - równość podłużną warstwy odcinającej należy mierzyć łatą 4 m co 20 m, zaś

równość poprzeczną co najmniej  10 razy na 1 km.

Nierówności nie powinny przekraczać 2 cm.

- spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty 4 m i poziomicy co najmniej 10 razy

na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych.

Dopuszczalne odchylenia w stosunku do spadków projektowanych wynoszą + 0,5 %.

- rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni  i na jej krawędziach.

Dopuszczalne odchylenia w stosunku do rzędnych projektowanych wynoszą +1 cm i -2 cm.

- ukształtowanie osi - należy sprawdzać w punktach głównych trasy i innych dodatkowych

punktach rozmieszczonych nie  rzadziej niż co 100 m.

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.

- szerokość - należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.

Nie może się ona różnić od szerokości projektowanej o więcej  niż +10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 prawidłowo wykonanej warstwy odcinającej o grubości zgodnej

z dokumentacją projektową zgodnie z obmiarem w terenie.

Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez  Inspektora nadzoru.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru podano w DM-00.00.00.

Odbiór warstwy odcinającej jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających

zakryciu. Powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

napraw  bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru do odbioru wykonaną warstwę  i przedstawia wszystkie

wyniki badań i pomiarów kontrolnych z bieżącej kontroli jakości robót i materiałów.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru  na podstawie wyników badań Wykonawcy,  badań

zleconych przez Inspektora nadzoru  laboratorium inwestorskiemu  oraz pomiarów kontrolnych

po wykonaniu  robót i  oględzin warstwy.

Inspektor nadzoru  może zlecić przeprowadzenie uzupełniających badań  i pomiarów jeżeli uzna,

że zakres i częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z wymaganiami odpowiednich SST lub

zaistnieją wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.

W  przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru  ustali zakres robót poprawkowych

które Wykonawca wykona na własny koszt w ustalonym terminie.

9. Podstawa płatności.

Płatność za  1 metr kwadratowy wykonanej warstwy należy przyjmować zgodnie z obmiarem

i oceną jakości wbudowanego materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów

i  badań laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- zakup materiałów

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału

o projektowanej grubości

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy

- badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy związane.

PN-B-04481:1988	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-B-02480:1986	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-S-02205:1998		Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714-12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714-13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.

PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-B-06714-16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.

PN-B-06714-18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

PN-B-06714-34   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.

PN-B-11112        Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne  łamane do nawierzchni

drogowych.

PN-B-11111             Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka.

PN-B-11113              Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

PN-S-96023:1984	Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

PN-EN 13242+A1:2008	Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13036-6:2008	Właściwości nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. Część :

Pomiary poprzecznych i podłużnych profili w zakresie fali równości i mega

tekstury.

BN-76/8950-03		Obliczenie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie

uziarnienia i porowatości.

PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów

produkcji betonu.