D-04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych  z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych  nawierzchni  na zadaniu inwestycyjnym:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych i parkingów                                                                       (w miejscowości Partynia, Ruda, Dulcza Wielka, Janowiec, Dąbrówka Wisłocka, Zgórsko, Radomyśl Wielki, Dulcza Mała, Żarówka)”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót  związanych z oczyszczeniem i   skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni/

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi normami  polskimi i D-M-00.00.00.     "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz  za ich zgodność z    dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiały.

2.1. Rodzaje materiałów do skropienia warstw konstrukcyjnych.

Do kropienia podbudów  i warstw z mieszanek mineralno- asfaltowych celem połączenia   warstw konstrukcyjnych nawierzchni stosowane są drogowe asfaltowe emulsje kationowe ,    niemodyfikowane , szybkorozpadowe, klasy K1-50 , K1-60, K1-65 , o właściwościach zgodnych

z EmA – 99, Tablica 1 SST.

Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej.

| Lp. | W ł a ś c i w o ś c i | ### Wymagania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K1-50 | K1-60 | K1-65 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Zawartość asfaltu, % Jednorodność , %  0,63 mm, Jednorodność , %  0,16 mm, Lepkość wg. Englera w temp. 20o C, oE Indeks rozpadu [ g/100 g ] Przyczepność do kruszywa asfaltu wydzielonego z emulsji, %, | 45-55 < 0,10 < 0,25 < 3 < 90  85 | 58-62 < 0,10 < 0,25 315 < 90  85 | 63-67 < 0,10 < 0,25 > 6 < 90  85 |

#### Do każdej cysterny z emulsją  producent zobowiązany jest załączyć deklarację zgodności     z wynikami badań.

2.2. Zużycie lepiszczy do skropienia.

Dokładne zużycie lepiszcza powinno być podane w dokumentacji  projektowej lub ustalone w  zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Kierownika

Projektu.

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia podaje tablica 2.

Tablica 2. Orientacyjne zużycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych

nawierzchni.

| Lp. | Rodzaje lepiszcza | Zużycie w kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Emulsja asfaltowa kationowa | 0,4 - 1,2 |

2.3. Składowanie lepiszczy.

Warunki przechowywania emulsji powinny być zgodne z zasadami określonymi przez   producenta  i nie mogą powodować  utraty    cech lepiszcza i obniżenie jego  jakości.

Przy składowaniu emulsji kationowej - czas jej przechowywania  nie powinien przekraczać 3   miesięcy od daty jej produkcji, a temp. przechowywania nie powinna być niższa niż 3oC.

3. Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne ”punkt 3.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia do oczyszczania i skropienia warstw konstrukcyjnych   powinny gwarantować zachowanie wymagań  jakościowych i być zaakceptowane przez   Kierownika Projektu.

a) Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać:

- szczotki mechaniczne i ręczne

- sprężarki

- zbiorniki z wodą

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu

b) Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki lepiszcza wyposażonej w  urządzenia pozwalające na sprawdzanie  i regulowanie takich parametrów jak: ilość,   ciśnienia lepiszcza  w kolektorze, obrotów pompy dozującej , prędkości   skrapiarki,

wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza .

Skrapiarka powinna   posiadać aktualne świadectwo  cechowania.

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10 % od ilości wymaganej.

4. Transport.

#### Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. „ Wymagania ogólne”         punkt 4.

Emulsję należy transportować w cysternach samochodowych; dopuszcza  się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych pod warunkiem , że  nie będą powodowały rozpadu emulsji.

Zbiorniki powinny być czyste, bez resztek innych lepiszczy. Cysterny  powinny być przedzielone  przegrodami, tak aby pojemność komory nie  przekraczała 1 m3.

5. Wykonanie robót.

#### Ogólne warunki wykonania robót podano w  SST D-M-00.00.00. „ Wymagania ogólne”       punkt 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota  i kurzu przy użyciu  Szczotek mechanicznych , a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem lub sprężonego powietrza .

5.2. Skropienie warstw nawierzchni.

Skropienie należy wykonać przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostępnych ręcznie.

## Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza  powinna być równa  ilości wymaganej z tolerancją  10 %.  Ułożenie nowej warstwy nawierzchni może nastąpić dopiero  po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi 1-24  godzin.

6. Kontrola jakości robót.

#### Ogólne zasady kontroli  podano w  SST D-M-00.00.00. „ Wymagania ogólne” punkt 6.

6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót.

Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy  w celu określenia optymalnych parametrów skrapiarki i ustalenia  wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia .

6.2. Badania i kontrola w czasie robót.

6.2.1. Badania lepiszczy.

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta, z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy   lepkość emulsji zgodnie z Em  - 99.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza.

Jednorodność skropienia - wg. oceny wizualnej.

## Ilość lepiszcza - zaleca się przeprowadzać kontrolę wg. metody  podanej w opracowaniu          "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie  ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa" - GDDP,         1992.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy na podstawie obmiaru w terenie.

8. Odbiór robót.

Odbiór oczyszczonej i skropionej warstwy jest dokonywany na  zasadach odbioru robót   zanikających i ulegających zakryciu.

## Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki z bieżącej  kontroli materiałów i robót.

Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wyników badań Wykonawcy  z bieżącej  kontroli i oceny wizualnej robót.

W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres robót  poprawkowych, które  Wykonawca w ustalonym terminie wykona na  własny koszt.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych należy przyjmować zgodnie z obmiarem i na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.

Cena dla oczyszczenia i skropienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

- zakup materiałów,

- mechaniczne oczyszczenie z ewentualnym polewaniem wodą lub  użyciem sprężonego

powietrza,

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,

-  zakup materiałów,

- transport lepiszcza, napełnienie nim zbiorników skrapiarek,

- skropienie warstwy lepiszczem w ilości wymaganej dokum. projekt.  lub uzgodnionej

z  Kierownikiem Projektu,

- badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy związane.

1. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego   lepiszcza i kruszywa" –

zalecane przez GDDP pismem 5a-551/5/92   z dn. 03.02.1992.

2. Warunki techniczne . Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em A-99 IBDiM-1999 r.