### M-29.15.01

### UMOCNIENIE SKARP ROWÓW PŁYTAMI  AŻUROWYMI

##### 1. 	Wstęp

###### 1.1. 	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień z płyt ażurowych w ramach remontu pn.: „Remont dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Radomyśl Wielki, finansowanych z Funduszu Sołeckiego w 2014 r.”

###### 1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

###### 1.3. 	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu z umocnień skarp rowów w obrębie przepustów i obejmują:

- Umocnienie skarp rowów w obrębie przepustów z płyt ażurowych betonowych niezbrojonych  na podsypce piaskowej gr 5 cm  z  wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą

###### 1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i Specyfikacją Techniczną D-M.00.00.00.

###### 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru bądź  wyznaczonego przedstawiciela Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

##### 2. 	Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia rowów według zasad niniejszej ST są:

Płyta ażurowa jak na szkicu poniżej:

| Płyty ażurowe mają zastosowanie przy budowie nawierzchni parkingowych, głównie dla samochodów osobowych. Płyty te stosujemy również do umacniania skarp, rowów przydrożnych, przyczółków mostowych oraz jako ekologiczne nawierzchnie ciągów ruchu kołowego. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Materiał: beton klasy C35/45 Metoda produkcji: wibroprasowane |  |  |
| --- | --- | --- |

| Nazwa produktu | Długość L [mm] | Szerokość A [mm] | Wysokość H [mm] | Masa [kg] | Ilość sztuk na palecie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płyta ażurowa typ krata | 600 | 400 | 80 | 24 | 32 |
| Płyta ażurowa typ krata | 600 | 400 | 100 | 34 | 28 |

| Materiał: beton klasy C35/45 Metoda produkcji: wibrowane, metoda ślizgowa |  |  |
| --- | --- | --- |

- podsypka piaskowa,

- piasek powinien odpowiadać ustaleniom PN-79/B-06711 "Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw". Piasek użyty na podsypkę piaskową nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%.

##### 3. 	Sprzęt

Układanie elementu umacniającego będzie się odbywać ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.

Ubijaki o ręcznym prowadzeniu - do zagęszczania warstwy żwiru.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich maszyn i urządzeń, które nie wywołają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu powinny gwarantować realizację robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i wytycznymi szczegółowych specyfikacji technicznych. Maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące dotrzymania wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie mogą być dopuszczone do wykonywania robót.

##### 4. 	Transport

Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Inwestora

##### 5. 	Wykonanie robót

###### 5.1. 	Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

###### 5.2. 	Wykonanie umocnienia

Wykonanie umocnienia z płyt ażurowych

Płyty ażurowe  należy układać na podsypce piaskowej gr. 5 cm.

##### Uwaga: Nie stosować krawężników. Płyty od dołu ustawić na  korytkach ściekowych.

Płyty przed ewentualnym osuwaniem w trakcie montażu zabezpieczyć wbijając      kołki drewniane o dług. minim. 40 cm i średnicy  2,5 cm.

##### 6. 	Kontrola jakości robot

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00.

###### 6.1.  	Zakres kontroli

Kontrola obejmuje:

Badania na etapie akceptacji materiałów do robót

Kontrola i badania w trakcie robót

-  	wykonanie podsypki z jej zagęszczeniem

- 	wykonanie umocnienia z płyt ażurowych

Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieżąco przez Inspektora lub uprawnionego przedst.. Wykonawcy.

Kontrola wykonania umocnienia polega na ocenie zgodności z  SST.

##### 7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni umocnionej.

Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanego i odebranego umocnienia skarp.

##### 8. Odbiór końcowy

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokół odbioru końcowego robót.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

##### 9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak poniżej

Płatność za 1 m2 wykonanego umocnienia, należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- zakup, transport i składowanie wszystkich wyrobów i materiałów niezbędnych do wykonania robót objętych niniejszą ST

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- przygotowanie powierzchni  skarp

- wykonanie wszystkich robót opisanych w niniejszej ST i związanych z ułożeniem prefabrykatów

- wypełnienie styków między prefabrykatami

- uporządkowanie miejsca pracy

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań.

##### 10. 	Przepisy związane

BN-/72/8932-01 	Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-66/6774-01 	Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka