SST  D-06.02.01

Przepusty pod zjazdami

z  murkami czołowymi

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

- Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepustów pod zjazdami w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej polegająca  na wykonaniu chodnika dla pieszych w  pasie drogowym w miejscowości  Pień w km 0+000 do 0+312”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie do robót przy budowie przepustów pod zjazdami:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

- przygotowanie podłoża

- zakup materiałów

- dostarczenie materiałów

- montaż  przepustów z rur PEHD i  rur prefabrykowanych betonowych zbrojonych

- montaż ścianek (murków czołowych)

- zasypanie wykopu gruntem warstwami i zagęszczenie

- wykonanie badań i pomiarów

- uporządkowanie terenu

- umocnienie wlotów i wylotów

1.4. Określenia podstawowe.

# 1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.

# 1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna jest wykonana z rur betonowych lub żelbetowych lub z rur polietylenowych spiralnie karbowanych.

1.4.3. Ścianka czołowa – konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu.

# 1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  i definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego zewnętrzna powierzchnia  rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00.

# Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami  Inspektora nadzoru

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów.

# Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów  są:

-      rura polietylenowa HDPE, spiralnie karbowana fi 40 cm

-      ścianki czołowe prefabrykowane

- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- materiał na ławę fundamentową – pospółka (mieszanka kruszywa naturalnego) odpowiadająca

wymaganiom PN-B-11111:1996 o uziarnieniu 0-20 mm lub 0-31,3 mm

- materiały izolacyjne ,

2.2.3 Składowanie materiałów

Rury polietylenowe oraz złączki  i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu. Podłoże na którym składuje się rury, musi być równe , umożliwiające spoczywanie rury na karbach na całej długości rury. Rury można składować warstwowo do max. wysokości 3.2 m. Rury układane swobodnie zaleca się układać warstwami  prostopadłymi względem siebie . Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat. Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymogom norm i OST wymienionych w punkcie 2.2.2.

2.3. Prefabrykaty (ścianki czołowe) pod rury  fi 40 cm

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.  Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys.  Dopuszcza się drobne pory  jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty  powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej C 20/25  (dawne B 25) wg. PN-88/B-06250) o właściwościach zgodnych z PN-EN 206-1.

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.

Uwaga: dopuszcza się wykonanie ścianek czołowych  oraz wylotów  na mokro na miejscu wykonania remontu przepustów z zachowaniem wymogów określonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót – stosować materiały jak wyszczególniono w niniejszej SST i projekcie

2.4. Kruszywa do betonu.

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać wymagania  PN-B-06712 oraz warunki Wytycznych GDDP 1990 r. „Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych”.

Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement.

# Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniać wymagania PN-EN 197-1.

Należy stosować cement portlandzki (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy C 25/30 (B 30) i klasy 32,5 do betonu klasy C 20/25 (B 25).

Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08.

Każda partia cementu powinna posiadać deklarację zgodności producenta wraz z wynikami badań.

2.6. Woda.

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-EN-1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.7. Materiał na ławę fundamentową.

Ława fundamentowa może być wykonana z następujących materiałów:

- materiał na ławę fundamentową – pospółka (mieszanka kruszywa naturalnego) odpowiadająca

wymaganiom PN-B-11111:1996 o uziarnieniu 0-20 mm lub 0-31,3 mm

2.8. Materiały izolacyjne.

Do wykonania izolacji  przepustów i ścianek czołowych można stosować:

- emulsję kationową, wg. BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej

- roztwór asfaltowy do gruntowania wg. PN-74/B-24622,

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg. PN-C-96177,

- papę asfaltową wg. BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty technicznej,

- wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną -  za zgodą Inspektora nadzoru

2.9. Zaprawa cementowa.

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania PN-B-14501.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

# Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu

- koparek,

- sprzętem transportowym wraz z możliwością rozładunku na miejscu wbudowania

- betoniarek,

- dozowników wagowych do cementu,

- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

Uwaga: w czasie rozładunku rur należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić karbów, np. przez zbyt energiczne wyciągnięcie rur

4. TRANSPORT.

Ogólne zasady transportu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

4.1. Transport prefabrykatów i rur

# Transport prefabrykatów powinien odbywać się tak, aby liczba sztuk elementów nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu.

Rozmieszczenie prefabrykatów powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 · 5 cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30 cm.

Rury należy umieścić równomiernie  na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić aby więcej niż 1 m rury wystawał poza obrys środka transportowego. Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport cementu.

# Przewóz cementu powinien odbywać się środkami transportu w  warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement może być przechowywany następująco:

a/ cement luzem - w magazynach (zbiornikach) specjalnych,

b/ cement workowy - w miejscach zabezpieczających przed opadami albo w magazynach zamkniętych.

# Pozostałe warunki transportu i składowania muszą odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 "Cement. Transport i przechowywanie".

4.3. Transport lepiku.

# Lepik pakowany w szczelnie zamykane bębny metalowe może być przewożony dowolnymi środkami transportu.

# Bębny należy ustawiać tak aby tworzyły zwartą całość, zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem  i uszkodzeniem.

4.4. Inne materiały.

# Transport pozostałych materiałów - przy użyciu dowolnych środków transportowych zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt. 5.

5.2 Zasady wykonania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją  projektową  i SST.W przypadku braku wystarczających danych korzystać z ustaleń  podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- Roboty przygotowawcze.

- Wykonanie wykopów

- Demontaż starego przepustu (rozbiórka rur  betonowych)

- Wykonanie fundamentu (ławy) pod rury

- Ułożenie rury na ławie  w jednym odcinku

- Wykonanie zasypki przepustu

- Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych (murków) lub montaż gotowych prefabrykatów

- Roboty wykończeniowe

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, oraz ustalić dane wysokościowe

-      usunąć przeszkody np. krzaki

- wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,

- innych robot podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykopy.

Sposoby wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę  fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu,  głębokości  wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.

# Wykopy należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonania przepustu.

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ± 2 cm a odkład ziemi nie powinien stanowić przeszkody w wykonywaniu  robót. Ziemia z wykopu powinna być odłożona wzdłuż górnej  krawędzi wykopu w odl. przynajmniej 1 m, druga strona  wykopu powinna być wolna i dostępna dla transportu materiałów i dla komunikacji.

# W przypadku przepływu wody w miejscu wykopu należy wykonać rów odprowadzający wodę lub w inny sposób zapewnić odwodnienie  wykopu.

5.4. Ława fundamentowa pod przepust.

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacja projektową i SST.

# Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być wykonana:

- ze żwiru spełniającego wymagania normy PN-B-11111,

- z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  Rm = 5 MPa  według PN-S-96012,

-    z betonu klasy C 12/15 (B 15) według PN-EN 206-1.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

- dla wymiarów w planie  ±  5 cm

- dla rzędnych wierzchu ławy   ± 2 cm.

5.5. Układanie rur przepustu na ławie

# Ułożenia rury na ławie należy dokonać  po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu

Rurę należy układać w jednym odcinku. Rurę po ułożeniu na ławie należy ustabilizować w taki sposób

aby nie zmieniała swojego położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą.

Przycięcie skrajnych  końców  rury (jeżeli zachodzi taka konieczność) do płaszczyzny  murku czołowego można dokonać  przed montażem przepustu lub  na budowie po wykonaniu montażu murków czołowych.

5.6. Ustawienie ścianek czołowych.

Elementy prefabrykowane należy ustawić zgodnie z dokumentacją projektową.

## 5.6.1 Ścianki czołowe wykonane z betonu na mokro

- Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B-06251 [3].

- Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B-25       (C20/25).

5.7. Wykonanie zasypki przepustu

# Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu zaleca się wykonać mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0/31,5 mm o klasie niejednorodności D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgodą inspektora nadzoru do zasypki można użyć  piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna być wykonana;

- równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,

- warstwami  o  grubości  dostosowanej do wysokości zasypki, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia (równej lub większej 0,98),

- ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury.

Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną nad ławą. Materiał na podsypkę wspierającą  powinien odpowiadać wymagalności mieszanki z kruszywa 0-20 mm dla ławy.

5.8. Roboty wykończeniowe.

Obejmują umocnienie wlotów i wylotów. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

Roboty wykończeniowe obejmują również odwiezienie nadwyżek mas ziemnych w miejsce wskazane  przez Inspektora nadzoru i uporządkowanie terenu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien :

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane  do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty, zgodności, deklaracje zgodności ewent. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ewentualnie wykonać  własne  badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt.2,

- sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i elementów prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki  badań  Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robót

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonany wykop,

- wykonane podłoże pod przepust,

- wykonane fundamenty,

- przepust na podłożu lub podsypce,

7. OBMIAR ROBÓT.

# Jednostką obmiarową jest:

-   1 szt. dla ustawionej ścianki czołowej,

-   1 m dla ułożonych rur

na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru i kierownik robót na podstawie badań i pomiarów   kontrolnych,  kontroli ilości i jakości robót oraz ich zgodności  z dokumentacją, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować na podstawie obmiaru i  oceny jakości robót w oparciu o deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz wyniki pomiarów i badań kontrolnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

- przygotowanie podłoża

- zakup materiałów

- dostarczenie materiałów

- wykonanie ławy fundamentowej z pospółki

- ułożenie rur  polietylenowych HDPE

- montaż ścianek czołowych (murków)

- zasypanie wykopu gruntem warstwami i zagęszczenie

- wykonanie badań i pomiarów

- uporządkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. D-M- 00.00.00  - wymagania ogólne

2. D-01.00.00  - roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00  - roboty ziemne

4. D-03.01.03 a przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE

Normy

1. PN-B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania ogólne.

2. PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-B-11111	Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni   drogowych. Żwir i mieszanka.

4 .PN-C-96177	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

5 .PN-S-02205	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i badania.

7..BN-70/6716-02	Materiały kamienne. Kamień łamany.

8..BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechwywanie.

9..BN-77/8931-12	Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.